ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Факултет по комуникационна техника и технологии

Предмет: „Материалознание”

Студент:  Николай Стаемонов Стаменовфак.   № 931209381

Факултет:      ККЕТ               Група:    55           Подпис на студента:

Преподавател:                      Оценка:                        Дата:12.05.2010

Упражнение №3

Тема: Изследване на магнитно-меки ферити в нискочестотни полета

1. Задание:

1.1. Да се визуализира семейство от динамични хистерезисни криви за всеки образец и се определят Hm  и Bm. Зависимостта Bm(Hm) да се построи графично за всеки интервал.

1.2.  Да се изчисли динамичната относителна магнитна проницаемост (r за всяка Hm.

2. Теоретична обосновка:

2.1. Същност на феритите - система от един или няколко метални окиси, които заедно с железния окис участват в сложна структура. Металните окиси са с полупроводникови свойства, поради което имат голямо специфично съпротивление. Най-разпространени са феритите, чиято хим. Формула има обобщен вид - MO Fe2 O3, където с M е означен металния йон на окиса.

2.2. Моноферити - ферити, в които участва само един метален окис освен Fe2 O3

2.3.Полиферити - ферити, в които участват повече от един метален окис. Голямото разнообразие на метални окиси, които могат да участват в най-различни комбинации при образуването на ферита, позволява да се синтезират много видове ферити, отговарящи на най-различни изисквания. Ето защо феритите, освен че имат по-малки загуби, притежават и по-добри свойства в сравнение с металните магнитни материали.

Феритите се получават по методите на керамичната технология. Еднородна по състав смес от фино смлени частици на изходните метали се изпича при температура  интервала - 1100( - 1400( и при определен газов режим. Полученият твърд метал се оформя чрез шлифоване и полиране. Феритите се делят на групи съобразно състава си:

- Никел-цинкови (Ni-Zn) - Fe2 O3 - те са широко разпространени поради голямата начална магнитна проницаемост, малък капацитивен интензитет и малки загуби на енергия. (Ni-Zn) ферити се използват в честотния обхват 0.1-100MHz. Поради ниската температура на Кюри те са температурно нестабилни. Използват се за магнитопроводи, за ядра на бобини и дросели, когато не се поставят условия за добра температурна стабилност. Ядрата се произвеждат в разнообразни профили - Ш, Е и П-образни и броневи магнитопроводи, пластини, пръчки, тръбички и др.

- Манган-цинкови (Mn-Zn) - (МnO, ZnO) Fe2 O3 - те са друга група широко използвани ферити. Използват се в по-тесен честотен обхват - 0.1-1.5MHz. Приложението им е същото, но те имат по-добра температурна устойчивост.

- Манган - магнезиеви (Mn-Mg) - този вид ферити са измежду най-разпространените ферити с правоъгълен хистерезисен цикъл. Освен тях с използват и (Мn-Cu) и (Li-Ni) ферити.

.

3. Схема на опитната постановка

Г – нискочестотен генератор на напрежение;

А- променливотоков амперметър (стрелкови или цифров);

RE – еталонен резистор;

N1;N2 – резистор и кондензатор, които образуват интегрираща верига;

R;C – резистор и кондензатор, които образуват интегрираща верига;

ЕЛО – електронно-лъчев осцилоскоп.

IV. Резултати от измерванията и изчисленията

| № | Данни за образеца | I, A | Hm, A/m | Ky, V/дел | Ym, дел | Bm, T | μr, - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ферит Ni-Zn | 0.05 | 37.96 | 0.1 | 1.6 | 0.032 | 671.17 |
|  | N1=35 t; N2=46 t | 0.075 | 56.94 | 0.1 | 2.5 | 0.047 | 657.18 |
| 1 | lср=6,5.10-2 m; S=0,54.10-4 m2 | 0.1 | 75.9 | 0.1 | 3 | 0.057 | 597.92 |
|  |  | 0.15 | 113.85 | 0.1 | 3.6 | 0.068 | 475.54 |
|  |  | 0.2 | 151.8 | 0.1 | 3.9 | 0.074 | 388.12 |
|  | Ферит Mn-Mg | 0.05 | 57.26 | 0.1 | 3.8 | 0.098 | 1362.65 |
|  | N1=50 t; N2=35 t | 0.075 | 85.88 | 0.1 | 4.6 | 0.119 | 1103.23 |
| 2 | lср=6,2.10-2 m; S=0,52.10-4 m2 | 0.1 | 114.51 | 0.1 | 4.9 | 0.126 | 876.06 |
|  |  | 0.125 | 143.14 | 0.1 | 5.1 | 0.132 | 734.21 |
|  |  | 0.15 | 171.77 | 0.1 | 5.2 | 0.134 | 621.11 |
|  | Ферит Mn-Zn | 0.05 | 69.46 | 0.1 | 4.8 | 0.084 | 962.84 |
|  | N1=67 t; N2=56 t | 0.075 | 104.18 | 0.1 | 5 | 0.0875 | 668.7 |
| 3 | lср=6,8.10-2 m; S=0,48.10-4 m2 | 0.1 | 138.9 | 0.1 | 5.5 | 0.0963 | 551.99 |
|  |  | 0.125 | 173.6 | 0.1 | 5.8 | 0.102 | 467.8 |
|  |  | 0.15 | 208.35 | 0.1 | 6.1 | 0.107 | 408.88 |
|  | Данни за макета: |  | RE=5.6 Ω |  | R=47 kΩ |  | C=10 nF |

V. Графики

VI. Анализ и изводи

1.При феритът Ni-Zn с увеличаване на тока се увеличава и H  и B,а μr  намалява.

2. При феритът Mn-Mg с увеличаване на тока се увеличава и H  и B,а μr  намалява.

3. При феритът Mn-Zn  с увеличаване на тока се увеличава и H  и B,а μr  намалява.

4.И при трите ферита μr   е обратнопропорционално на H и B.

5.И при трите ферита H и B са правопропорционални.