| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ | Катедра “Съобщителна техника” | Факултет: КТТ |
| --- | --- | --- |
| Фак. No: 10027031 | Дилян Стефанов Чернев | Специалност: |
| Упражнение: 3 | Изследване на диелектрични материали при изменение на температурата на средата | Ръководител: |

1. Задание:

1.1. Да се измери изменението на капацитета - Cx и tg при изменението на температурата на средата.

1.2. Да се изчисли относителната диелектрична проницаемост r на образците за всяка температура, като получените резултати се представят графично.

1.3. Да се определят температурните коефициенти Tkt и Ткtg на всеки образец за две температури от изследвания интервал.

1.4. Да се пресметне за всеки образец коефициентът “к”, отразяващ геометричните размери на образеца.

2. Теоретически данни и методи за изследване:

Най-важните параметри характеризиращи един диелектрик са: относителна диелектрична проницаемост, показваща колко пъти намалява проницаемостта на електричното поле в съответния диелектрик в сравнение с вакуума и тангенса от ъгъла на диелектричните загуби, който е дефиниран само при променливо електрично поле. tg представлява отклонението на имагинерната и релана част на   r . Може да измерим   t kaто изследваме коефициента на кондензатора с площ на плочите S и разстояние между тях d. Знаем, че той се определя по формулата

Cx= (0.r.S) / d

Може да обединим  0S/d  в коефициенти, които можем да изчислим за всеки от образците, след което за всяка температура да измерим Cx и да изчислим r .

к =  d / (0.S) 		r = к.Cx     o = 8,85.10-12 F/m

tg се измерва директно от апаратурата за f = 1KHz.

Изчисляването на “к” за всеки отделен образец става на базата на дадените размери.

Тк tg = tg =  tg / tg .t, C-1

Тк r= r = r / r.t , C-1

3. Схема на опитната постановка

4. Резултати от измерванията

| Материали | toC | 20o | 27 | 60 | 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Стъклотекстолит S = 3.10-3 m2 K = 5,6.1010 F-1 | Cx, pF | 43,27 | 43,52 | 45,38 | 47,53 |
|  | tg | 0,0274 | 0,0323 | 0,0627 | 0,1043 |
|  | r | 2,44.1012 | 2,46.1012 | 2,56.1012 | 2,69.1012 |
|  | r |  | 2,17.10-02 | 1,47.10-02 | 2,35.10-02 |
|  |  tg |  | 8,21.10-04 | 1,24.10-03 | 2,66.10-03 |
| - Керамична подложка S = 3,75.10-4 m2 K = 6,03.1011 F-1 | Cx, pF | 73,99 | 74,86 | 78,26 | 78,77 |
|  | tg | 0,0329 | 0,0384 | 0,068 | 0,0857 |
|  | r | 4,46.1013 | 4,51.1013 | 4,72.1013 | 4,75.1013 |
|  | r |  | 2,05.10-02 | 1,32.10-02 | 1,21.10-02 |
|  |  tg |  | 1,66.10-03 | 1,32.10-03 | 3,81.10-04 |
| - Стъклотекстолит S = 7,5.10-4 m2 K = 1,5.1011 F-1 | Cx, pF | 127 | 127,7 | 130,9 | 133,9 |
|  | tg | 0,0142 | 0,0156 | 0,0258 | 0,0422 |
|  | r | 1,91.1013 | 1,92.1013 | 1,97.1013 | 2,02.1013 |
|  | r |  | 1,28.10-02 | 1,20.10-02 | 2,29.10-02 |
|  |  tg |  | 7,83.10-04 | 7,41.10-04 | 1,32.10-03 |