ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Катедра “ Физика ”

Протокол 9                        			 Специалност - КТТ

Подпис на асистента.......................

Студент  Марин Станев

| Фак № 10026189 | Група 53 | Подгрупа |
| --- | --- | --- |
| Задача № 9 Измерване на волт - амперна характеристика на слънчеви батерии . |

Схема на опитната постановка

Описание на метода и теоретични изводи.

Фотоелектродвижещото напрежение в полупроводниците се дължи на разделянето на генерираните от излъчването токови носители. При неравномерно осветяване на еднороден полупроводник в обема му се създава градиент на погълнатото електромагнитно лъчение. В него се генерират различно количество носители, електрони и дупки. Концентрацията на тези неравновесни носители е по-голяма, където осветеността е по-голяма и по-малка при по-малка осветеност.Вследствие на това започва дифузия от по-силно осветените области към по-слабите. В обема на полупроводника възниква преразпределение на зарядите - в по-тъмните области се натрупва отрицателен заряд, а в осветената - положителен. Така възникналото фотоелектродвижещо напрежение се нарича дифузно. То е твърде малко и няма практическо приложение.При нееднородни по химически състав или неравномерно легирани с примеси полупроводници, осветени равномерно, възниква бариерен ( вентилен ) фотоефект. В силициев монокристал посредством дотиране с три и пет валентни примесни атоми се формира p-n  преход. На границата между двете области възниква двоен електрически слой. Той е образуван от отрицателните йони на акцепторните примеси и положителните йони на донорните примеси. , които не са компенсиране. Така създаденото електрично поле в слоя противодейства на дифузията на основни токови носители. Създадената контактна потенциална разлика нараства до настъпването на равновесие. В равновесно състояние дифузионния ток протичащ през прехода е нула. Възникналата контактна потенциална разлика зависи от концентрацията на примесите, вида на полупроводниковия материал и температурата. При равномерно осветяване на полупроводник се генерират токови носители от примесите, ако енергията на фотона е по-голяма от енергията на активация или двойка електрон - дупка, ако енергията на фотона е по-голяма от ширината на забранената зона. При дадена ос-ветеност се създава динамично равновесие, при което се установява определена потенциална разлика, която за външна верига представлява фотоелектродвижещо напрежение. Ако затворения p-n преход  се свърже в затворена електрическа верига, във външната част на веригата ще протече ток  i   с посока от р  към  n  областта. Върху товарното съпротивление R ще се създаде спад на напрежение U. Токът през източника ( фотоелемента ) е съставен от два компонента с противоположни посоки : I3  дифузионен ток , определящ се от контактната потенциална разлика на p-n  прехода, и I f , определящ от генерираните поради фотоефект електрони и дупки.

i =  Is + If

Is = e (expe U/kT - 1) . (noDet/ Le2 + PpDp/ Lp )

If = eg

e - заряд на електрона, к - константа на Болцман, Т - температура, t -  дебелина на р слоя, no и po - равновесна концентрация на собствените носители, Le и Lp - дифузионни дължини на носителите, De и Dp - коефициенти на дифузия на носителите, g - броят на генерираните двойки токови носители в еденица площ.

Опитни данни.

№

It

del

K

(

It.10-3

A

Rт = R + RG

(

Uт

| V | ( ( |
| --- | --- |
|  | 1 | 25 | 0 | 125 | 1,17 | 0,15 | 6,3 |
|  | 2 | 24 | 1,2 | 120 | 2,37 | 0,28 | 11,2 |
|  | 3 | 23 | 1,4 | 115 | 2,57 | 0,30 | 11,5 |
| 4 | 22 | 1,6 | 110 | 2,77 | 0,31 | 11,4 |
| 5 | 20 | 2 | 100 | 3,17 | 0,32 | 10,7 |
| 6 | 18 | 2,5 | 90 | 3,67 | 0,33 | 9,9 |
| 7 | 16 | 3 | 80 | 4,17 | 0,33 | 8,8 |
| 8 | 14 | 3,7 | 70 | 4,87 | 0,34 | 7,9 |
| 9 | 12 | 4,7 | 60 | 5,87 | 0,35 | 4 |
| 10 | 10 | 6 | 50 | 7,17 | 0,36 | 6 |
| 11 | 8 | 7,7 | 40 | 8,87 | 0,35 | 4,7 |
| 12 | 6 | 10,6 | 30 | 11,77 | 0,35 | 0,1 |
| 13 | 4 | 16 | 20 | 17,17 | 0,34 | 0,03 |
| 14 | 2 | 30,8 | 10 | 31,97 | 0,32 | 0,02 |
| 15 | 1 | 53,9 | 5 | 55,07 | 0,28 | 0,01 |