ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ИПФ

Протокол: 						Специалност: КТТ

Подпис на асистента: …………..

Студент: Дилян Стефанов Чернев

Фак. No: 10027031			Група: 54			Подгрупа: 2

Задача No: 5. Модул на линейна деформация

- Схема на опитната постановка:

- Описание на метода и теоретични изводи:

Опитната постановка дава възможност за определяна модула на линейна деформация и да се провери дали при дадените условия не се излиза извън границите на еластичната информация. За целта жицата се натоварва последователно с няколко тежести, които имат еднакви маси и се отчита удължението, предизвикано от всяка теглилка. Същите измервания се извършват и при сваляне на теглилките. Стойностите на силата на удължение се нанасят в таблица.

Тъй като при отделните натоварвания и разтоварвания разликите в деформиращите сили Pi – P(i-1) са еднакви, то съответните деформации li са близки по стойност. Изчислява се и средноаритметичната стойност на деформацията  lср.

Освен посочените величини, е необходимо да се определи и напречното сечение на жицата. Измерва се микрометър и се пресмята по формулата за сечение: S = (d2ср)/4.

Поради голямата стойност на дължината lo, тя може да бъде измерена с точност l = 0.01 m, при което грешката е достатъчно малка.

Чрез получените стойности за сечението и дължината на жицата и средните стойности за силата и удължение по формулата E = (P.l)/(S.l) се пресмята модула на еластичност.

Относителната грешка се пресмята по формулата: 	E = ±  l + 2d + l)

E	   l         d        l

Стойността за  l) се получава по метода на Гаус от данните в таблицата показана по-долу, а d изразява грешката на микрометъра.

- Опитни данни:

|  | P, n | n | l, mm | l |  l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 - 4.9 | 36 | 0.36 | 2*10-2 | 4*10-4 |
| 2 | 4.9 - 9.8 | 33 | 0.33 | 1*10-2 | 1*10-4 |
| 3 | 9.8 – 14.7 | 35 | 0.35 | 1*10-2 | 1*10-4 |
| 4 | 14.7 – 19.8 | 32 | 0.32 | 2*10-2 | 4*10-4 |
| 5 | 19.8 – 24.5 | 35 | 0.35 | 1*10-2 | 1*10-4 |
| 6 | 24.5 – 19.8 | 32 | 0.32 | 2*10-2 | 4*10-4 |
| 7 | 19.8 – 14.7 | 33 | 0.33 | 1*10-2 | 1*10-4 |
| 8 | 14.7 - 9.8 | 35 | 0.35 | 1*10-2 | 1*10-4 |
| 9 | 9.8 - 4.7 | 32 | 0.32 | 2*10-2 | 2*10-4 |
| 10 | 4.7 - 0 | 34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 0.34 |  | 21*10-4 |

P = 4.9, N

l = 1.865, m

d = 4*10-4, m

S = (d2ср)/4 = 12.56*10-8, m2

E = (P.l)/(S.l) = (4.9*1.865)/(12.56*10-8 * 0.34*10-3) = 2.14*1011 , N/m2

- Резултат и преценка на точността:

l = 1*10-3

d = 1*10-5

l = ± 2l) / (n*n-1) =  =  (0.23*10-4) = 0.48*10-2

E = ±  l + 2d + l) = 63.5*10-3 = 6.3 %

E	  l         d        l

Дата: 01.10.1997				Подпис на студента:…………………