# Технически университет- Габрово

## Редовно обучение                      Катедра “Физика”

Специалност:

#### Факултетен номер:         Курс:        Група:

##### Протокол 3

Тема: Изследване на величини, характеризиращи феромагнитни материали

I.Теоретична обосновка

Всички феромагнити имат кристален строеж.Тяхната прони-цаемост зависи от интензитета на магнитното поле и от температурата. Зависимостта е не линейна. За феромагнитните е характерна т.нар. точка на Кюри-температурата над, която те загубват феромагнитните си свойства.

Ако не магнитен феромагнит се постави в магнитно поле, чиито интензитет е нула и се увеличава постепенно то зависимостта на магнитната индукция-В от интензитета Н не се изменя линейно. Графическата зависимост В=В(Н) се нарича крива на намагнитване.

Ако феромагнитът  е поставен в променливо магнитно поле, то при периодично изменение на магнитното поле магнитното поле ще описва т. нар. динамична хистерезисна крива. Формата и може да бъде различна.

За да се получи хистерезисна крива на хоризонталния усилвател на осцилографа трябва да се подаде напрежение пропорционално на интензитета на магнитното поле, а на вертикалния усилвател напрежение пропорционално на моментната стойност на намагнетостта.

Магнитните свойства на даден феромагнит се характеризи-рат със стойност на динамичната проницаемост, която представ-лява. Отношението на амплитудна стойност на индукцията към амплитудната стойност на интензитета.

II.Схема на опитната постановка

III.Указания за изпълнение на задачите

- Да се определи стойността на константите(Кx и Кy)

- Да се свържат електрическите схеми по показаната опитна постановка.

- Да се подаде подходящо напрежение

- Да се построи графически динамичната крива на намагнитване и зависимостта на амплитудната магнитна проницаемост от интензитета.

- Да се поучи на екрана хистерезисна крива и се построи графически.

IV.Опитни резултати

| nx 2.5 0.9 1.5 2.3 3.5 5.2 5.5 | ny 3.0 1.5 1.2 1.6 2.2 2.9 3.4 | Hm2 T 63 22 38 58 88 131 138 | Bm T 0.57 0.19 0.228 0.304 0.418 0.551 0.646 | (~ 9.04*10-3 8.38*10-3 6.03*10-3 5.24*10-3 4.76*10-3 4.20*10-3 4.66*10-3 | (b~ 7.19*10-3 6.67*10-3 4.80*10-3 4.17*10-3 3.77*10-3 3.34*10-3 3.70*10-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V.Графики