| ВМЕИ-София, филиал-Пловдив | Катедра “Химия” | Факултет: ФСП |
| --- | --- | --- |

|  | Специалност: МТТ |
| --- | --- |
| Упражнение N1 | Химични свойства на металите |

Асистент: ..........

24.09.’97 г.

Теоретична обосновка: Електронната структура на металите се характеризира с малък брой валентни електрони, разположени на външния електронен слой. Те са най-отдалечени от ядрото и връзката им с него е слаба. Това определя тяхното типично свойство - редукционна активност. По степен на активност металите са подредени в ред на електродните потенциали.

Металите, които се намират преди водорода проявяват голяма химична активност. Те се окисляват непосредствено от кислорода на въздуха, редуцират H+ йони и могат да ги изместват от водата, от водните разтвори на киселините и от основите. При киселини с неокислително действие този процес е съпроводен с отделяне на водород. Киселините с окислително действие също реагират с тези метали, но водород не се отделя, тъй като протичат вторични окислителни процеси.

Металите, разположени след водорода се характеризират с малка химична активност. Те се разтварят само в киселини с повишена окислителна способност.

Определянето на химичния характер на оксидите и хидроксидите се основава на отчитане на водородния показател (pH) на техните водни разтвори. Индикацията на pH се извършва с помощта на униврсален индикатор, който мени цвета си в среди с различна киселинност, респективно основност.

Начин на работа:

Опит 1 Отнасяне на металите с разредена сярна киселина: В пет епруветки се наливат по 3 - 5 cm3 от разтвор на разредена (20 %-на) сярна киселина. В първата от тях се поставят магнезиеви стружки, във втората - цинкова гранула, в третата - алуминиева гранула, в четвъртата - железни стружки и в петата - медни пластинки. В продължение на 2 - 3 min се наблюдава кои метали взаимодействат с киселината. Епруветките, в които не протичат реакции или взаимодействието е много бавно, се нагряват на спиртна лампа.

Наблюденията от изпитваните метали - външните прояви, химичните уравнения на протеклите взаимодействия и обяснението на резултата, са представени в таблица.

Отнасяне на мед с концентрирана сярна киселина: В една епруветка се поставят няколко медни пластинки, които се заливат с 2 - 3 cm3 концентрирана сярна киселина. Епруветката се нагрява внимателно на спиртна лампа и се наблюдава взаимодействието.

Резултатите от наблюдението - външни прояви, химични уравнения на реакциите и обяснение на резултата, са нанесени в таблица.

Опит 2 Отнасяне на металите с основи: От амфотерните метали цинк и алуминий се поставя по една гранула в отделни епруветки и се добавят по 2 cm3 от разредена (15 %-на) натриева основа. Взаимодействието се наблюдава на студено и при нагряване. Външните прояви, уравненията на реакциите и обяснението на резултата са нанесени в таблица.

Опит 3 Химичен характер на оксидите и хидроксидите: В отделни гнезда на бяла порцеланова плочка се поставят по няколко кристалчета от оксиди и хидроксиди или по 1 - 2 капки от разтвори на хидроксиди. Към тях се добавят по 1 - 2 cm3  вода.

Химичният характер на разтвора се изпитва с универсален индикатор, а получените резултати са нанесени в таблица.

Опитни резултати:

Опит 1:

| Метал | Уравнение на реакцията | Външна проява | Обяснение на резултата |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg | Mg + H2SO4 ( ( MgSO4 + H2 | отделя се газ | Mg е електроотрицателен метал и се разтваря в киселини с неокислително действие |
| Zn | Zn + H2SO4 ( ( ZnSO4 + H2 | отделя се газ | Zn е електроотрицателен метал |
| Al | 2Al + 3H2SO4 ( (Al2(SO4)3 + 3H2 | отделя се газ | Al е електроотрицателен метал |
| Fe | Fe + H2SO4 ( ( FeSO4 + H2 | отделя се газ | Fe е електроотрицателен метал |
| Cu | няма | няма | медта не реагира с разредена сярна киселина |

| Уравнение на реакцията | Външна проява | Обяснение на резултата |
| --- | --- | --- |
| Cu + 2H2SO4 (..........( ( CuSO4 + SO2 + 2H2O | разтвора потъмнява | Cu се разтваря само в окислителнодействащи киселини |

Опит 2:

| Метал | Уравнение на реакцията | Външна проява | Обяснение на резултата |
| --- | --- | --- | --- |
| Zn | Zn + 2NaOH + 2H2O ( ( Na2[Zn(OH)] + H2 | отделя се газ | цинкът се разтваря до натриев тетрахидрооксоцинкат |
| Al | 2Al + 6NaOH + 6H2O ( ( 2Na3[Al(OH)6] + 3H2 | отделя се газ | алуминият се разтваря до натриев хексахидрооксоалуминат |

Опит 3:

| N пер. | N ат. | Елемент | Оксид | Хидроксид | pH | Химичен характер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5 | B |
| H3BO3 | 5 | киселина |
| 2 | 7 | N |
| HNO3 | 2 | киселина |
| 3 | 11 | Na |
| NaOH | 10 | основа |
| 3 | 12 | Mg | MgO |
| 8 | основа |
| 3 | 13 | Al | Al2O3 |
| 6 | киселина |
| 3 | 15 | P |
| H3PO4 | 1 | киселина |
| 3 | 16 | S |
| H2SO4 | 1 | киселина |
| 4 | 19 | K |
| KOH | 10 | основа |
| 4 | 20 | Ca | CaO |
| 8 | основа |
| 4 | 30 | Zn | ZnO |
| 5 | киселина |
| 5 | 50 | Sn | SnO2 |
| 6 | киселина |
| 5 | 56 | Ba | BaO |
| 10 | основа |