Технически университет - Габрово

Катедра: “Химия и екология” Tема: Химично отлагане на метални покрития; Галванизиране на АБС-съполимери; Фотолитография на силициеви пластини

Студент: Ръководител: Специалност: Подпис: Курс: Група: Дата: Факултетен номер:

Протокол № 6

Обменен метод за химично отлагане на калай

Този метод се прилага за отлагане на калай върху малки медни  или месингови детайли и върху токопровоеждащите медни участъци на печатните платки.

За извършване на опита медна пластинка се обезмаслява с виенска вар, байцва се и в продължение на 1 минута и се потапя в разтвор на солна киселина със следният състав:

Калаен дихлорид

Трикарбамид

Сярна киселина

Температурата на разтвора е 18-25 градуса а продължителността 15-20 минути.

Контактен метод за химично посребряване

Като контактни метали при посребряването се използват алуминиева или поцинкована стоманена тел. Подготовката на повърхността на медната пластинка се извършва аналогично. Между пластинката и помощният метал се създава галванична връзка и те се потапят в разтвор съдържащ:

Сребърен нитрат

Натриев хлорид

Калиев хексацианоферат

Калиев карбонат

Температурата на разтвора е 18-25 градуса а продължителността 10 минути.

Редукционен метод за химично отлагане на никелови-кобалтови покрития

Едновременното отлгагане на сплавно покритие никел-кобалт е възможно само в алкални разтвори. Подготовката на повърхността на стоманена пластинка се извършва в следната последователност:

( шлифоване с шмиргелова хартия

( обезмасляване с виенска вар

( измиване с течаща вода

( декапиране

( измиване с течаща вода

( неутрализиране

( химично метализиране

Галванизиране на АБС-съполимери

За галванизиране на детайли и изделия от присадени АБС-съполимери се прилага следната технология:

- Байцвене в разтвор на следния състав : хромен анхидрид, сярна киселина;

- Измиване

- Обработка в разтвор, съдържащ  солна киселина

- Измиване

- Акселириране на разтвор съдържащ натриева основа

- Измиване

- Химическо никелиране със състав: никелов сълфат, натриев хипофосфит, борна киселина, натриев бензоат

- Измиване

- Блестящо галванично помедяване в разтвор със следния състав: меден сулфат, сярна киселина, натриев хлорид, блясъкообразувател

- Декапиране в разтвор на сярна киселина

- Блестящо галванично никелиране в разтвор със следния състав: никелов сулфат, никелов дихлорид, борна киселина, 1,4 бутилдиол, захарин, ПАВ

- Измиване

- Изсушавене с топъл въздух

## Фотолитография на силициеви пластини

Фотолитографията се осъществява върху силициеви пластини, върху чиято повърхност предварително е отложен тънък диелектричен слой от силициев диоксид или е нанесен тънък слой от алуминий, сребро и др. Технологичната схема включва следните операции и режим на работа:

- Обезмасляване с мопаща на тампон, напоен с ограничен разтворител.

- Измиване с дейонизирана вода

- Изсушаване с топъл въздух

- Нанасяне на фоторезист

- Сушене на фоторезиста- при стайна температура в продължение на 3-4 минути, а след това в сушилня в продължение на 15 минути

- Проекционно съвместяване на пластината със стъкления фотошаблон

- Експониране с живачна лампа

- Формиране на релефа в слоя фоторезист. Проявяването се извършва 15 минути след експонирането, чрез потапяне с разтвор съдържащ: калиева основа, натриев фосфат

- Измиване с дейонизирана вода

- Термично стабилизиране на фоторезиста

- Формиране на релефа върху тънкия слой, нанесен върху повърхността на силициевата пластинка

- Отсраняване на слоя фоторезист-чрез потапяне на пластината в разтвор на азотна киселина в продължение на 5-10 минути

- Измиване с дейонизирана вода

- Изсушаване на пластината с топъл въздух