| ТУ- Варна | Катедра:МТМ | Дата: 3.11.2000г. |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина: Машинознание |  |
| Работил: Ивайло Иванов Специалност: Електроника | Проверил: |
| Протокол No. 2 Тема: Изпитване на опън и удар на огъване |

- Цел: Целта на лабораторното упражнение е изследване на механичната якост на опън и удар на огъване.

- Теоретична част:

При механичните изследвания на телата се предизвикват напрежения или деформация. Графичния израз на тези две  е крива, която определя диаграмата на механичното поведение.

Тази крива се разделя на три участъка всеки, от които се характеризира с различно свойство: еластичност, пластичност или разрушаване.

При определено механично изпитване на даден материал, се получава съответната диаграма на механичното му поведение. Диаграмите са различните материали. Механичното изпитване се извършва чрез специално механично въздействие посредством специални машини. В зависимост от характера на механичното натоварване изпитванията се делят на:

- статични

- динамични

- променливи

- Метод на изследване

Същността на изпитването се състои в изпитване на пробно тяло, върху което се упражнява външно натоварване на опън с определена скорост, като правило до неговото разрушаване с цел определяне на една или няколко характеристики на механичните свойства на даден материал. Пробните тела при изпитване на опън могат да бъдат пропорционални, цилиндрични или плоски.

Lo – начална дължина

do – начален диаметър на напречното сечение

Lo = 5 	do	Lo=5,65 (So)1/2

Lo = 10	do	Lo=11,3(So)1/2

Преди изпитването размерите на напречното сечение на пробното тяло се измерват на не по-малко от 3-места на работната дължина. Лицето на напречното сечение се изчислява по средноаритметичната величина от измерените стойности. Върху пробното тяло  се нанасят фини не дълбоки резки, които ограничават Lo. В този вид тялото се закрепва на машината и се подлага на изпитване. Реакцията на материала срещу опъново натоварване се записва в една графична зависимост. Така се получава първичната диаграма на механичното поведение на материала. Чрез преработване само на координатните оси F->dL се получава диаграмата в относителни координатни напрежения R и относителна деформация  . Най-често при изпитване на опън се определят следните механични характеристики на материалите:

- граница на провлачване Re=Fe/So -  характеризира напрежението за първична деформация и отговаря на точка А.

- Якост на опън Rm=Fm/So – напрежение съответстващо на най-голямото натоварване (Fm) , което предшества разрушаването на тялото (т.Б)

- Относително удължение, при разрушаване – А

А – (Lu-Lo)/Lo . 100%

- относителна деформация  = L/Lo . 100%

- относително свиване z=(So-Su)/So . 100%

- модул на еластичност – Е – това е отношението между напрежението R и деформацията 

Величините А и Z са мярка на пластичните деформационни възможности на материалите. Обикновено материали с големи  стойности на А и Z се определят като пластични, а такива с малки стойности като крехки. Величините Re и Rm характеризират съпротивлението на материалите срещу пластично деформиране и разрушаване. Материалите с високи стойности на Re и Rm се определят като високояки.

IV. Експериментални резултати:

| No | Lo | do | So | du | Lu | Su | Fe | Fm | Re | Ru | A | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm2 | kN | kN | MPa | MPa | % | % |
| 1 | 9,2 | 46 | 663 | 6 | 57 | 28 | 22,5 | 30,5 | 340 | 461 | 24 | 58 |

| No | a | b | S | k | Kav | мом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cm | cm | cm2 | J | J/cm2 | - |
| 1 | 10,5 | 0,95 | 1 | 20 | 20 | крехък |

Изводи: Материалите имат определена граница на якост, която за различните материали е различна.