| ТУ- Варна | Катедра:МТМ | Дата: 28.11.2000г. |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина: Машинознание |  |
| Работил: Георги Христов Малаков Специалност: Електроника | Проверил: |
| Протокол No. 6 Тема: Измерване на твърдостните свойства на металите след пластична деформация |

Голяма част от детайлите в машиностроенето са свързани с пластична деформация. Най-общо процесите по пластична обработка на металите се разделят на студена и гореща деформация.

Гореща пластична деформация:

Цел: Да се изчисти влиянието на  студената пластична деформация върху якостните характеристики на материала

Механизми ,при които протича пластична деформация.

При пластичната деформация се наблюдава издължаване на обработваните детайли, като за сметка на това се намалява тяхната дебелина. По този начин се променя тяхната вътрешна структура. Наблюдава се оформянето на така наречената текстура.

Обработвания детайл се поставя между два валяка, като при въртенето им той преминава между тях с определена скорост. По този начин върху него се упражнява налягане и той се деформира:

След студена пластична деформация, най-често се извършва отгряване, при което се възвръщат пластичните свойства на металите:

- Възврат – Тв = 0,25.Ттопене

- отдих се счита, че атомите възстановяват първоначалното си равновесие

- полигонизация

2.  Рекристализация

- първична

- вторична

- събирателна :( нежелателна)

#### So = B. h

Rm=Fm/So [MPa]

A=(Lu-Lo)/Lo

Rm – еластичност

Re – граница на провлачване

HR – твърдост

HCV – ударна жилавост

HB – твърдост по Бринел

| No | H | h | e | B | So | Fm | Rm | Lo | Lu | A | Hb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | mm | % | mm | mm | N | МPa | mm | mm | % | - |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9,5 | 28,5 | 4250 | 149 | 50 | 61 | 18 | 1,3 |
| 2 | 3 | 2,2 | 10 | 10,7 | 28,9 | 4600 | 159 | 50 | 59 | 16 | 1,2 |
| 3 | 3 | 2,1 | 30 | 10 | 21 | 3800 | 184 | 50 | 54,5 | 8 | 1,2 |
| 4 | 3 | 1,7 | 43 | 10,8 | 18,4 | 5600 | 196 | 50 | 53 | 6 | 1,25 |