| ТУ- Варна | Катедра:МТМ | Дата: 1.12.2000г. |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина: Машинознание |  |
| Работил: Георги Христов Малаков Специалност: Електроника | Проверил: |
| Протокол No. 7 Тема: Прахова технология за получаване на метални сплави |

- Предимства – Използват се опадъчни материали от различни видове метали, което понижава цената на продуктите получени по тази технология. Позволява сплавяване на материали, които са несплавяеми по друг път, като например графит със сребро.

Изработване на металокерамично изделие, етапи:

- Получаване на метални прахове – физикохимичен или чисто химичен път

МеО+H2 -> Me + H20

2MeO+C -> 2Me + CO2

- Подготвян на шихта

- Формоване  и пресоване 200-1200 MPa

- Спичане Тсп = 0,6 – 0,85 Т – променят се механичните свойства на материалите NH3 -> N2 + 3H2

- ХТО и ТО

- Калиброване

пр = Gпр/V g/cm3 	П = (Fe – пр)/Fe

Fe = 7,8 g/cm3

| No | F | D | H | V | Gпр | пр | П | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | t | cm | cm | cm3 | g | g/cm3 | % | MPa |
| 1 | 2 | 0,91 | 1,5 | 0,97 | 5,7 | 5,9 | 24 | 301 |
| 2 | 3 | 0,91 | 1,3 | 0,85 | 5,3 | 6,2 | 21 | 452 |
| 3 | 4 | 0,91 | 1,44 | 0,94 | 5,8 | 6,2 | 21 | 604 |